101年市售塑膠軟質書包及背包購樣檢測結果彙整表       「○」表示符合；「(」表示不符合

| 編號 | 商品名稱 | 廠牌/規格/型號/製造日期/主要成分或材料/淨重、容量或數量 | 原產地 | 生產/製造廠商或進口商名稱、電話、地址 | 陳售地點 （商店名稱、地點、電話） | 中文標示檢查結果 | 品質檢測結果 | 商品類別 適用國家標準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Always smile背包（未標示） | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 大得皮件商行 高雄市三民區正忠路447號1樓 | (無中文標示 | ○游離甲醛：未檢出 ○可遷移元素(八種重金屬)： 鋇：13.7ppm ▲限用八種可塑劑： DEHP：2.63% DINP：8.56% | CNS 15331「袋、包及箱產品評估準則 |
| 2 | DAR-DER背包 | 未標示 | 台灣 | 未標示 | 大得皮件商行 高雄市三民區正忠路447號1樓 | (無中文標示 | ○游離甲醛：未檢出 ○可遷移元素(八種重金屬)： 鋇：14.5ppm ▲限用八種可塑劑： DINP：14.9% | CNS15331「袋、包及箱產品評估準則 |
| 3 | 喜羊羊側背包 | PVC 製造日期101年1月3日 | 中國 大陸 | 進口商：大愛皮件行 地址：雲林縣崙背鄉羅厝村東興路179號 電話：05-6963168 | 商硯股份有限公司 高雄市三民區大昌二路336號 | (未標示製造廠商名稱、電話、地址等 | ○游離甲醛：未檢出 ○可遷移元素(八種重金屬)： 塑膠貼圖表布：未檢出 背面表布：鋇(4.1ppm) ▲限用八種可塑劑： 塑膠貼圖表布： DEHP：11.95% DBP：0.09% 背面表布： DEHP：2.43% DBP：0.12% | CNS 15331「袋、包及箱產品評估準則 |
| 4 | 變形金剛側背包 | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 商硯股份有限公司 高雄市三民區大昌二路336號 | (無中文標示 | ○游離甲醛：未檢出 ○可遷移元素(八種重金屬)： 塑膠貼圖表布：未檢出 背面表布：鋇(8.2ppm) ▲限用八種可塑劑： 塑膠貼圖表布： DEHP：12.7% 背面表布： DEHP：2.0% | CNS 15331「袋、包及箱產品評估準則 |
| 5 | Keep Going 明潮鏡面側背包 | 漆皮 | 中國 大陸 | 進口商：冶亮實業有限公司 電話：02-8511-2109 地址：新北市三重區光復路1段83巷9號6樓 | 家福股份有限公司桂林分公司 台北市萬華區桂林路1號B1 | (未標示生產/製造廠商名稱、電話、地址等 | ○游離甲醛：未檢出 ○可遷移元素(八種重金屬)： 鋇：8.2ppm ▲限用八種可塑劑： DEHP：6.85% | CNS 15331「袋、包及箱產品評估準則 |
| 6 | Keep Going 明潮鏡面側背包 | 未標示 | 未標示 | 進口商：冶亮實業有限公司 電話：02-8511-2109 地址：新北市三重區光復路1段83巷9號6樓 | 家福股份有限公司桂林分公司 台北市萬華區桂林路1號B1 | (未標示生產/製造廠商名稱、電話、地址等 | ○游離甲醛：6ppm ○可遷移元素(八種重金屬)： 鋇：7.8ppm ▲限用八種可塑劑： DEHP：4.93% DNOP：0.08% | CNS 15331「袋、包及箱產品評估準則 |
| 7 | 卡通授權學前小背包（海綿寶寶袋款） | 尼龍、塑膠 1PCS 製造日期：吊牌正反面不一致，正面2011年6月15日，反面2009年1月，保存期限10年 | 中國 大陸 | 委託製造及進口商：瀝陽實業有限公司 電話：04-2275-1900 地址：台中市太平區中山路3段23之2號 | 家福股份有限公司台北重慶分公司 台北市大同區重慶北路2段171號B3 | (吊牌正反面製造日期不一致等 | ○游離甲醛：未檢出 ○可遷移元素(八種重金屬)： 正面塑膠貼皮：未檢出 正面及背面表布：鋇(3.7ppm)、鎘(2.4ppm)、鉛(19.3ppm) ●限用八種可塑劑： 正面塑膠貼皮： DEHP：11.2% 正面及背面表布： DEHP：0.23% | CNS 15503「兒童用品安全一般要求」 |
| 8 | 真珠美人魚雙層書包 | 尼龍、塑膠 1PCS 製造日期： 2011年6月15日，保存期限10年 | 中國 大陸 | 委託製造及進口商：瀝陽實業有限公司 電話：04-2275-1900 地址：台中市太平區中山路3段23之2號 | 家福股份有限公司台北重慶分公司 台北市大同區重慶北路2段171號B3 | ○符合 | ○游離甲醛：未檢出 ○可遷移元素(八種重金屬)： 正面塑膠貼皮：未檢出 正面及背面表布：鋇(3.0ppm)、鎘(1.6ppm)、鉛(5.7ppm) ●限用八種可塑劑： 正面塑膠貼皮： DEHP：13.05% 正面及背面表布： DEHP：2.45% DBP：0.09% | CNS 15503「兒童用品安全一般要求」 |
| 9 | KITTY兒童背包 | 尼龍 1PCS 製造日期： 2012年1月8日，保存期限10年 | 中國 大陸 | 委製及進口商：達新工業股份有限公司 電話：04-2359-5511 地址：台中市工業區35路51號 | 家福股份有限公司台北重慶分公司 台北市大同區重慶北路2段171號B3 | ○符合 | ○游離甲醛： 正面漆圖表布：45ppm 正面表布：21ppm 背面網布：7ppm ○可遷移元素(八種重金屬)： 正面漆圖表布：鋇(26.8ppm)、鉛(58.6ppm) 正面表布：鋇(9.2ppm)、鉛(65ppm) 背面網布：鋇(2.6ppm) ●限用八種可塑劑： 正面漆圖表布： DEHP：0.94% 正面表布： DEHP：1.38% 背面網布：未檢出 | CNS 15503「兒童用品安全一般要求」 |
| 10 | KITTY EVA書包 | 尼龍 1PCS 製造日期： 2011年12月1日，保存期限10年 | 中國 大陸 | 委製及進口商：達新工業股份有限公司 電話：04-2359-5511 地址：台中市工業區35路51號 | 家福股份有限公司台北重慶分公司 台北市大同區重慶北路2段171號B3 | ○符合 | ○游離甲醛： 正面塑膠貼皮：8ppm 正面表布：7ppm 背面網布：5ppm ○可遷移元素(八種重金屬)： 正面塑膠貼皮：未檢出 正面表布：鋇(3.7ppm) 背面網布：未檢出 ●限用八種可塑劑： 正面塑膠貼皮： DEHP：5.25% 正面表布： DEHP：5.55% 背面網布：未檢出 | CNS 15503「兒童用品一般安全要求」 |
| 11 | 海綿寶寶側背書包 | 尼龍、PVC塑膠 1PCS 製造日期： 2010年6月，保存期限10年 | 中國 大陸 | 委託製造及進口商：瀝陽實業有限公司 電話：04-2275-1900 地址：台中市太平區中山路3段23之2號 | 富棋文化事業有限公司 台中市南屯區五權西路2段61號 | ●製造日期標示不全 | ○游離甲醛：未檢出 ○可遷移元素(八種重金屬)： 正面表布：鋇(74.8ppm)、鎘(15.6ppm)、銻(2.1ppm) 背面網布：鋇(2.8ppm) ●限用八種可塑劑： 正面表布： DEHP：3.28% DBP：0.06% 背面網布：未檢出 | CNS 15527「事務文具用品一般安全要求」 |
| 12 | 變形金剛側背書包 | 尼龍、PVC塑膠 1PCS 製造日期： 2011年4月，保存期限10年 | 中國 大陸 | 委託製造及進口商：瀝陽實業有限公司 電話：04-2275-1900 地址：台中市太平區中山路3段23之2號 | 富棋文化事業有限公司台中市南屯區五權西路2段61號 | ●製造日期標示不全 | ○游離甲醛：未檢出 ○可遷移元素(八種重金屬)： 正面表布：鋇(5.8ppm)、鎘(1.1ppm)、鉛(11ppm) 背面網布：鋇(2.6ppm) ●限用八種可塑劑： 正面表布： DEHP：1.57% DBP：0.02% 背面網布：未檢出 | CNS 15527「事務文具用品一般安全要求」 |
| 13 | 海綿寶寶鏡面側背包 | 尼龍、塑膠 1PCS 製造日期： 2011年6月，保存期限10年 | 中國 大陸 | 委託製造及進口商：瀝陽實業有限公司 電話：04-2275-1900 地址：台中市太平區中山路3段23之2號 | 富棋文化事業有限公司台中市南屯區五權西路2段61號 | ●製造日期標示不全 | ○游離甲醛：未檢出 ○可遷移元素(八種重金屬)： 正面塑膠貼皮：未檢出 正面及背面表布：鋇(1.7ppm) 、鉛(2.5ppm) ▲限用八種可塑劑： 正面表布： DEHP：12.4% DBP：0.03% 背面網布： DEHP：1.92% DBP：0.14% | CNS 15331「袋、包及箱產品評估準則 |
| 14 | EM皮革斜背側背包 | PVC皮革 1個 製造日期： 99年9月，保存期限10年 | 中國 大陸 | 進口商：英邁儂儂企業有限公司 電話：04-2317-8456 地址：台中市西屯區櫻花路127號 | 諾貝爾圖書有限公司台中中正店 台中市中區中正路20號 | ●未標示製造廠商名稱、電話、地址及製造日期標示不全 | ○游離甲醛：未檢出 ○可遷移元素(八種重金屬)： 鋇(8.2ppm) ▲限用八種可塑劑： DEHP：8.9% DBP：0.29% DINP：2.78% | CNS 15331「袋、包及箱產品評估準則 |
| 15 | 側背包 | PVC皮革 1PCS 製造日期： 2012年3月30日，保存期限10年 | 中國 大陸 | 製造商：卡索（廣州）皮具廠電話：020-8693-6831地址：廣州市花都區獅嶺前進村 進口商：敏捷國際貿易有限公司電話：02-2972-9608地址：新北市三重區成功路77號 | 新生皮件行 台中市中區中山路29號 | ○符合 | ○游離甲醛：未檢出 ○可遷移元素(八種重金屬)： 鋇(4.8ppm) ▲限用八種可塑劑： DEHP：11.45% | CNS 15331「袋、包及箱產品評估準則 |
| 16 | 流行包 | PVC 1PCS 製造日期： 2012年3月30日，保存期限10年 | 中國 大陸 | 製造商：原帥（廣州）皮具廠電話：020-2296-2176地址：廣州市花都區獅嶺納海皮具飾博園B67號 進口商：愛里企業有限公司電話：02-2252-4700 地址：新北市板橋區大同街8巷25號 | 新生皮件行 台中市中區中山路29號 | ○符合 | ○游離甲醛：未檢出 ○可遷移元素(八種重金屬)： 鋇(3.6ppm) ▲限用八種可塑劑： DEHP：6.85% | CNS 15331「袋、包及箱產品評估準則 |

說明：

- 符號說明：「●」表示不符合規定；「○」則表示符合規定；▲則表示檢測結果符合CNS 15331「袋、包及箱產品評估準則」規定，因該標準無規定8種塑化劑限量要求，而參照CNS 15503「兒童用品安全一般要求」及CNS 15527「事務文具用品一般安全要求」進行檢測，結果發現8種塑化劑含量大於0.1﹪。

- 本次購樣檢驗16件，品質項目係依據國家標準據CNS 15503「兒童用品安全一般要求」及CNS 15527「事務文具用品一般安全要求」進行檢測書包可觸及部分之「8種重金屬特定元素之遷移【包括鉛、鎘、汞、砷、銻、硒、鉻及鋇等8項重金屬元素】」、「8種塑化劑」（DMP、DEP、DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP、DNOP）；另依據國家標準據CNS 15331「袋、包及箱產品評估準則」規定檢測「游離甲醛」項目，檢測結果「重金屬含量」 及「游離甲醛」均符合國家標準規定，惟「塑化劑含量」有6件不符合國家標準規定；有10件雖符合國家標準規定，惟其8種塑化劑含量大於0.1﹪。其相關規範如下：

  - 重金屬：

|  | 特定之遷移 單位 mg/kg（1 ppm為1/100萬，亦相當於1mg／kg） |
| --- | --- |
| 元素 | Sb | As | Ba | Cd | Cr | Pb | Hg | Se |
|  | 銻 | 砷 | 鋇 | 鎘 | 鉻 | 鉛 | 汞 | 硒 |
| 限量值 | 60 | 25 | 1000 | 75 | 60 | 90 | 60 | 500 |

  - 游離甲醛：依據國家標準據CNS 15331「袋、包及箱產品評估準則」規定14歲以下所使用之袋包箱產品游離甲醛含量應在75ppm以下；CNS 15527「事務文具用品一般安全要求」規定書包、筆袋所使用的面料和輔助料中甲醛釋出量不得超過300 mg/kg；CNS 15503「兒童用品安全一般要求」規定所使用木質材料及紙製品之游離甲醛含量應在0.5 mg/L以下。

  - 塑化劑：8 種鄰苯二甲酸酯類塑化劑及其混合物含量總和不得超過0.1 %(質量比)，方法檢測極限：DEHP/DBP/BBP/DNOP/DMP/DEP =0.02%。DINP/DIDP=0.1%。

- 中文標示檢查：依據經濟部「商品標示法」相關規定辦理，檢查結果有5件符合規定；11件不符合規定，其中3件無中文標示，其他8件為標示廠商資訊及製造日期不全，其應行標示項目如下：

  - 商品名稱。

  - 生產、製造商名稱、電話、地址及商品原產地。屬進口商品者，並應標示進口商名稱、電話及地址。

  - 商品內容：包含主要材料、數量或度量等。

  - 國曆或西曆製造日期。

4.檢測結果彙總明細表：

| 適用標準 | CNS 15503「兒童用品安全一般要求」 | CNS 15527「事務文具用品一般安全要求」 | CNS 15331「袋、包及箱產品評估準則」 |
| --- | --- | --- | --- |
| 樣品 | 編號7、8、9、10 | 編號11、12 | 編號1、2、3、4、5、6、13、14、15、16 |
| 件數 | 4件 | 2件 | 10件 |
| 檢測項目 | 「重金屬含量」及「塑化劑含量」 | 「重金屬含量」及「塑化劑含量」 | 「游離甲醛」 無「塑化劑含量」規定 重金屬僅有4項重金屬元素規定【包括鉛、鎘、汞、鉻等】及六價鉻 |